De originele versie van dit document is op de website van FEBEFAST terug te vinden: www.febefast.be.

Deze voorbeelddocumenten vormen een basis voor de opmaak van neutrale bestekteksten. Steeds dient de ontwerper de teksten aan te passen in functie van zijn werkwijze en specifieke project. De classificatie volgens het bestek van de sociale huisvestingsmaatschappij is indicatief.

# 26.	STRUCTUURELEMENTEN GEWAPEND BETON

# 26.20	Geprefabriceerd beton - algemene bepalingen

Definitie

Het betreft elementen uit gewapend beton of spanbeton (kolommen, wanden, balken en lateien, plinten, trappen, kroonlijsten, balkons, geprefabriceerde funderingszolen, speciale elementen, ... ), die in een gesloten permanente fabriek worden geprefabriceerd en die daarna op de werf met de andere constructies worden verbonden.

De elementen van geprefabriceerd beton voldoen aan de hoge kwaliteitseisen zoals opgenomen in de respectievelijke Europese normen met hun nationale aanvulling verkrijgbaar bij het NBN (www.nbn.be). Bijvoorbeeld:

NBN EN 13225 + NBN B 21-604 voor lijnvormige dragende elementen

NBN EN 14843 + NBN B 21-609 voor trappen

…

De elementen zijn drager van het BENOR-merk en tonen zodoende hun overeenkomstigheid aan met de van toepassing zijnde normen.

De volledige lijst van normen die van toepassing zijn is te raadplegen op www.febe.be/producten.

De elementen worden op maat gemaakt, oefenen een structurele functie uit en worden in de fabriek vervaardigd, afgewerkt en daarna op de bouwplaats geleverd en/of gemonteerd met behulp van de nodige manipulatie- en verankeringsystemen.

De onder deze post begrepen eenheidsprijzen omvatten:

1. 	In onderaanneming te geven aan één van de gespecialiseerde fabrikanten van structuurelementen in architectonisch beton, lid van de vereniging FEBEFAST (lijst op www.febefast.be)

- de prefabricatie van de elementen volgens de voorgeschreven vormen, afmetingen en afwerking.

- het eventueel inwerken van buizen voor de waterafvoer doorheen het beton

2. In onderaanneming te geven aan de prefab fabrikant of gespecialiseerd aannemer of gespecialiseerd personeel

- het transport, en het op peil brengen van de geprefabriceerde elementen met de constructies

3. Uit te voeren door de aannemer zelf

- 	de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen

- 	de eventuele beschermingsmaatregelen van het zichtbaar blijvend werk tijdens de werkzaamheden

- 	het stellen, regelen en verankeren van de verschillende elementen aan de basisconstructie; met inbegrip van de nodige bevestigings-, oplegmiddelen, thermische onderbrekingsinrichtingen en uitzettingsvoegen

- 	het opgieten, opvoegen en/of opkitten met een aangepaste elastische kit.

Nota’s:

Indien wel esthetische eisen gesteld worden aan de structuurelementen, moet verwezen worden naar de PTV 21-601 die de eisen formuleert voor geprefabriceerde architectonische elementen van sierbeton. Op de website van FEBELARCH vindt u een passend voorbeeld lastenboek voor dit soort elementen.

Beton

De vereiste karakteristieke weerstand fck van het beton bedraagt minstens 25 N/mm2.

De betonsamenstelling is aangepast aan de gewenste kleurschakering lichtgrijs / …

Het cement is minstens van de sterkteklasse 42,5N.

Het gebruik van hulpstoffen wordt enkel toegestaan, mits voorafgaande goedkeuring van de architect. De hulpstoffen moeten voldoen aan de normen van de reeks NBN T 61.

Beschrijving van de elementen

Deze bepalingen betreffen het leveren en/of plaatsen van elementen van geprefabriceerd beton, zoals aangeduid op de plannen en detailtekeningen van de architect.

De elementen moeten vervaardigd worden door daartoe gespecialiseerde vaklui in een fabriek onder aangepaste omstandigheden en een permanente controle.

De aannemer ziet er op toe dat de elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met de andere structurele, technische en afwerkingselementen waaruit de constructie is opgebouwd.

De aannemer coördineert de gehele constructie ervan zodanig dat ten allen tijde, en gedurende alle noodzakelijke en mogelijke manipulaties van de diverse elementen, de stabiliteit van het geheel en van elk element afzonderlijk gegarandeerd blijft.

In overeenstemming met de bepalingen van het bijzonder bestek voert de fabrikant de constructie uit volgens de uitvoeringsdocumenten (plannen, lastenboeken, borderellen, ...).

Indien er tegenstrijdigheid is tussen de aanduidingen op de plannen en de beschrijving in dit bestek, zijn de plannen prioritair.

Plannen van de architect

De architectuurplannen hebben als voornaamste taak de inschrijvers in te lichten over de architecturale wensen van de ontwerper.

Nota:

Het is wenselijk dat het voorstel van architecturale wensen zoals voegindeling, detaillering, etc. op voorhand met de fabrikant besproken wordt.

Planning

De aannemer maakt in gezamenlijk overleg met de fabrikant een planning van de uitvoering op.

Referenties en Normen

De recentste versies van de normen en PTVs zijn van kracht. Deze worden gepubliceerd op de volgende websites:

http://www.nbn.be

http://qc.aoso.vlaanderen.be/

Deze laatste website publiceert de PTV’s in PDF formaat.

NBN EN 13369 + NBN B 21-600: Geprefabriceerde structuurelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton

NBN EN 13225 + NBN B 21-604: Geprefabriceerde betonproducten - Lijnvormige dragende bouwdelen

NBN EN 13693 + A1: Geprefabriceerde betonproducten – Bijzondere dakelementen

NBN EN 14843 + NBN B 21-611: - Trappen

NBN EN 14991 + NBN B 21-609: Geprefabriceerde betonproducten - Funderingselementen

NBN EN 14992 + NBN B 21-612: Geprefabriceerde wandelementen van gewapend beton en van voorgespannen beton

NBN EN 15050: Geprefabriceerde betonproducten – Brugelementen

NBN EN 15258: Geprefabriceerde betonproducten – Keermuren

Andere Referenties en Normen

Volgende normen en documenten zijn opgenomen in bovenvermelde normen, die ernaar doorverwijzen.

BIN: Belgisch Instituut voor Normalisatie

NBN A 24-301: Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en gemeenschappelijke voorschriften

NBN A 24-302: Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad

NBN A 24-303: Staalproducten - Betonstaal - Gladde geribde koudvervormde draad

NBN A 24-304: Staalproducten - Betonstaal - Gelaste wapeningsnetten

NBN EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + NBN B 15-001: Aanvulling op NBN EN 206-1 - Beton - Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit

NBN EN 1992: Eurocode 2: berekening van de betonstructuren

NBN EN 1992-1-1: 2005: Algemene regels en regels voor gebouwen (+ AC:2008)

NBN EN 1992-1-2: 2005: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand

NBN EN 1992-2: 2005: Bruggen - Ontwerp-, berekenings- en detailleringsregels

NBN EN 1992-3: 2006: Constructies voor keren en opslaan van stoffen

+ NBN B 15-002: Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen

+ prNBN EN 1992-1-2 ANB:2007	Eurocode 2 : Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-2-ANB: Algemene regels - Constructieve brandveiligheid

NBN B 15-215: Proeven op beton – Wateropslorping door onderdompeling

NBN B 15-217: Proeven op beton – Wateropslorping door capillariteit

NBN B 15-231: Proeven op beton – Vorstbestandheid

EN: Europese Normen

NBN EN 12390: Beproeving van verhard beton

NBN EN 12390-1: Vorm, afmetingen en verdere eisen voor proefstukken en mallen

NBN EN 12390-2: Vervaardiging en bewaring van proefstukken voor sterkteproeven

NBN EN 12390-3: Druksterkte van proefstukken

NBN EN 12390-4: Druksterkte - Specificatie voor proefmachines

NBN EN 12390-5: Buigsterkte van proefstukken

NBN EN 12390-6: Splijttreksterkte van proefstukken

NBN EN 12390-7: Dichtheid van verhard beton

NBN EN 12390-8: Indringdiepte van water onder druk

NBN EN 12504-1: Beproeving van beton in constructies - Deel 1: Boorkernen – Monsterneming, onderzoek en bepaling van de druksterkte

NBN EN 933: Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen delen 1-10

NBN EN 1097-6: Test for mechanical and physical properties of aggregates – Part 6: Determination of particle density and water absorption

NBN EN 1367 : Tests for thermal and weathering properties of aggregates

NBN EN 1367-1: Determination of resistance to freezing and thawing

NBN EN 1367-2: Magnesium sulphate test

ISO: Internation Standards Organisation

ISO 9001:2000 : Quality management systems -- Requirements

ASTM: American Society for Testing and Materials

ASTM C 123: Standard Test Method for Lightweight Pieces in Aggregate

Berekeningen

De elementen dienen te worden berekend volgens de geldende Europese en Belgische normen NBN EN 1990 + ANB voor de algemene grondslag, NBN EN 1991 – 1 voor de aan te nemen belastingen en NBN EN 1992 – 1 voor ontwerp en berekening.

De WTCB brochure "Aanbevelingen voor de berekening en uitvoering van geïndustrialiseerde bouwwerken in beton" is van toepassing.

Voorlopige toestanden zoals ontkisten, manipulatie, stockage, transport en montage of belastingen in onafgewerkte fase, dienen te wroden berekend en de elementen overeenkomstig gewapend.

De nodige geattesteerde hefvoorzieningen worden voorzien.

Door de fabrikant voor te leggen documenten

# Verplichte documenten

De fabrikant maakt de uitvoeringstekeningen van alle elementen op. Deze tekeningen geven duidelijk de vorm, de afmetingen, de afwerking van de elementen en hun wapening aan, alsook hun inplanting in het geheel. Ze vermelden alle gegevens die enige invloed kunnen hebben op aansluitingen met andere elementen in het gebouw en o.a. voegbreedtes.

Nota:

Onderstaande tabel geeft de gebruikelijke minimale voegbreedtes bij ontwerp, in functie van de grootste afmeting van het element, rekening houdend met de tolerantie op het element, de tolerantie op de plaatsing en de thermische uitzetting:

afmeting element; minimale voegbreedte (max 20 mm). ≥ 1,; m 12 mm. ≥ 3,6 m; 14 mm. ≥ 4,8 m; 15 mm. ≥ 6,0 m; 16 mm. ≥ 9,0 m; 18 mm.

De fabrikant overhandigt aan de architect, de aannemer en/of de plaatser richtlijnen die de verschillende belangrijke voorzorgsmaatregelen opsomt bij, o.a. het lossen, manipuleren, opslaan en monteren op de werf.

# Optionele documenten

De fabrikant zal bovendien ook volgende optionele documenten aanleveren (in de lijst aankruisen welke gewenst zijn):

De gedetailleerde beschrijving van de bestanddelen van de elementen

Nota: De specifieke mengverhouding van de mengsels blijft uiteraard een confidentiële informatie die niet van de fabrikant mag geëist worden.

Berekeningsnota's door het studiebureau van de fabrikant, indien deze hiervoor opdracht heeft. De berekening van de wapening zal geschieden volgens Eurocode 2 en rekening houdend met alle mogelijke belastingen en de gepaste veiligheidscoëfficiënten. Bij de berekening van de elementen moeten alle constructiefazen in acht genomen worden:

- ontkisten van het element wanneer het beton nog zeer jong is

- afwerking, laden en vervoeren

- montage en voorlopige bevestiging

- lasten die het element in het gebouw opneemt omwille van de rol die het erin vervult: verticale lasten, momenten, windbelasting, enz... opgegeven door het ingenieursbureau.

Resultaten van de testen of proeven die uitgevoerd werden door de fabrikant in het kader van zijn zelfcontrole of externe controle. Deze documenten kunnen eventueel na de productie ter controle gevraagd worden. Ze zullen beantwoorden aan het toepassingsreglement zoals door PROBETON opgesteld voor de certificatie van architectonisch beton volgens de technische voorschriften van de PTV 21-601.

Productieplanning, gebaseerd op de bouwplanning zoals die door de architect/aannemer opgegeven werd.

# Goedkeuringen en verantwoordelijkheden i.v.m. de productie van de elementen

Vooraleer de elementen in productie te nemen, zullen de voorgelegde documenten en tekeningen goedgekeurd worden door de architect, het ingenieursbureau en de aannemer. De definitieve goedgekeurde uitvoeringstekeningen en berekeningen worden aan hen overhandigd.

Indien de fabrikant, om productieredenen, de detaillering van de elementen wenst te wijzigen, zal de architect vooraf geraadpleegd worden. Slechts na ontvangst van een akkoord kunnen de wijzigingen als geldig beschouwd worden.

Indien de door de fabrikant voorgestelde wijzigingen aan de elementen door de architect of aannemer niet worden aanvaard en hierdoor niet kan worden voldaan aan geldende voorschriften en regels van de kunst, moet de fabrikant de werken uitvoeren zoals voorzien door de architect of aannemer en neemt de architect of aannemer de verantwoordelijkheid op van de mogelijke gevolgen die daardoor zouden optreden.

De goedkeuring ontheft de architect, het ingenieursbureau en de aannemer niet van hun verantwoordelijkheden. De fabrikant kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor de vervaardiging van zijn elementen conform de goedgekeurde uitvoeringstekeningen.

Door de architect, bouwheer of aannemer aan de fabrikant voor te leggen documenten

Alle nodige architectuurplannen: inplantingplan, verdiepingsplannen, sneden, gevels, details.

Indien ze bestaan: de stabiliteitsplannen

Indien nodig geeft de architect of algemene aannemer een inplantingplan met de afmetingen van de werf en de toeleveringszones aan de fabrikant

Indien ze bestaan, geeft de architect de Technische Goedkeuringen van de gebruikte procedés.

Kwaliteitsgaranties

Garanties van de fabrikant:

Door de toepassing van een zelfcontrole garandeert de fabrikant de volledige conformiteit van de gebruikte materialen, productie, meet- en testinstrumenten en eindproducten aan de voorschriften van de van toepassing zijnde productnorm.

De specifieke productnormen in het kader van de CE-markering zijn verplicht toe te passen. De elementen voldoen aan de ering voorziene voorschriften en dragen het CE-label.

De fabrikant heeft een BENOR-certificatie voor de productie van de betreffende elementen (periodiek wordt de zelfcontrole van de fabrikant nagegaan door het neutraal organisme PROBETON).

De BENOR-gecertificeerde elementen worden geïdentificeerd door een BENOR-logo met vermelding van de nummers van de normen waaraan ze voldoen.

In het toepassingsreglement van PROBETON worden de testproeven uitgelegd die uitgevoerd moeten worden om aan te tonen dat de fabrikant beantwoordt aan de geldende normen.

Garanties van de plaatser:

De plaatser heeft minimum 5 jaar ervaring met het plaatsen van soortgelijke elementen of kan aantonen dat hij de nodige kwalificaties heeft voor het uitvoeren van de plaatsing.

ELEMENTEN

De elementen moeten vervaardigd worden door daartoe gespecialiseerde vaklui in een fabrieksgebouw, in overdekte omstandigheden en onder een permanente controle.

De aannemer ziet er op toe dat de elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met de andere structurele, technische en afwerkingelementen waaruit de constructie is opgebouwd.

De aannemer coördineert de gehele constructie ervan zodanig dat te allen tijde, en gedurende alle noodzakelijke en mogelijke manipulaties van de diverse elementen, de stabiliteit van het geheel en van elk element afzonderlijk gegarandeerd blijft.

HET VERWERKEN VAN DE ELEMENTEN

Algemeen

De fabrikant en de aannemer van de montage dienen te beschikken over de nodige technische gegevens voor de montage zoals algemene plans, montageplans, een lijst met de technische karakteristieken van elk element (afmetingen, gewicht, ingestorte hefvoorzieningen, eventuele schoorvoorzieningen, manipulatie- en transportwijze, het al dan niet dragend zijn), een lijst met de montagetoebehoren en -details per element, technische voorwaarden van het lastenboek, de beschrijving van de werken, de plaats en de waarden van de referentiepunten en de speciale voorschriften van de bouwplaats.

Ook dienen alle gegevens i.v.m. de planning bekend te zijn, zoals montagevolgorde, ritme per dag en de toegangsmogelijkheden.

Transport

Laden

De fabrikant bepaalt in samenspraak met de transportonderneming:

het type transport in functie van de vorm, het gewicht en het volume van de elementen

het aantal elementen per vracht

de beste stand van de elementen op het voertuig, evenals het voorzien van het gepaste stouwing- en ondersteuningsmateriaal

de stabiliteit van de volledige lading op de lastwagen, met aangepaste vasthechtingen en spieën.

Transport, afladen en aanvaarding van de elementen op de werf

De elementen zullen uitsluitend vervoerd worden met aangepaste vrachtwagens door ervaren vrachtvoerders.

De transporteur schaft zich de nodige toelatingen aan in geval van buitengewoon vervoer over de weg.

De elementen worden zorgvuldig afgeladen met de door de fabrikant voorgeschreven hulptuigen. Zij worden zó gestapeld dat elk contact met de grond wordt vermeden. Indien de elementen in het zicht blijven, zorgt de aannemer ervoor dat de elementen op de werf beschermd worden tegen vervuiling en beschadiging. Ze worden van elkaar gescheiden door tussenvoeging van elementen die de oppervlakken niet kunnen beschadigen of bevuilen.

De ondersteuning van de elementen zal oordeelkundig gekozen worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

Het aanbrengen van opschriften of merktekens op in het zicht blijvende vlakken is verboden.

Leveren van elementen op de werf in voldoende hoeveelheid en voldoende op voorhand om de continuïteit van de bouw te kunnen garanderen.

De oplevering van de elementen gebeurt bij het lossen van de elementen. De elementen worden geleverd met een leveringsbon (of verzendingsborderel) waarop vermeld wordt:

- verklaring dat de elementen in goede staat worden afgeleverd

- element, aantal en identificatie

- uur van aankomst en vertrek op de werf

Bij vaststelling van gebreken worden deze genoteerd op het verzendingsborderel vooraleer de elementen af te laden. Herstelbare beschadigingen tijdens het transport kunnen geen aanleiding geven tot de weigering van het element.

Het lossen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer of gemandateerde uitvoerder van de montage.

Opslag en verhandeling op de werf

Ook hier wordt er verwezen naar de richtlijnen van de fabrikant.

Bij opslag op de bouwplaats is de uitvoerder van de montage en/of de algemene aannemer verantwoordelijk voor de verhandeling, juiste stand en bescherming van het element.

Opslag gebeurt zodanig dat de elementen stabiel staan en geen torsie ondergaan of scheuren door verkeerde of verzakkende steunpunten. Waar nodig zijn de elementen beveiligd tegen omvallen.

Het hijsen van de elementen moet gebeuren op de door de fabrikant voorziene hijspunten, zoals aangeduid op de plannen. Eventueel door de fabrikant geleverde hulpstukken zijn te gebruiken volgens de voorschriften van het geleverd materiaal.

Montage

Personeel en materieel

De montage van de elementen kan toevertrouwd worden aan de fabrikant, aan een gespecialiseerd aannemer of aan de algemene aannemer van het gebouw. Men dient te beschikken over bevoegd personeel, aangepaste werktuigen en hijsmaterieel.

In elk geval dient er een doeltreffende coördinatie te bestaan tussen de organisatie van de montage, de productieplanning, de bouwplaatsvoorschriften (waaronder de veiligheid), en de toegang tot de bouwplaats.

Het uitvoerend montagepersoneel wordt geleid door een verantwoordelijke welke eveneens de coördinatie met de aannemer ter plaatse verzorgt en onderworpen is aan de algemene bouwplaatsreglementen.

Montagedocumenten en voorbereidende werkzaamheden

De montage en de verankering van de elementen moet gebeuren volgens de detailtekeningen van het studiebureau of van de fabrikant, indien deze laatste de studie uitvoerde.

De uitvoerder van de montage moet, in verband met de uitvoering van zijn opdracht, over de nodige documenten en gegevens beschikken; o.a. :

- De algemene plannen van het werk en de aanduiding van de merkpunten en de hoogtepeilen

- De schema’s van de machines, torenkranen of mobiele kranen, met opgave van hun hefcapaciteit en inplanting t.o.v. de ruwbouw

- De schema's met de te gebruiken toegangen en aangewezen rijwegen voor kranen en vrachtwagens, waarbij de aandacht dient gevestigd te worden op ondergrondse leidingen, riolen, kelders, kabels, enz.

- Plannen (eventueel topografische) met alle basispunten noodzakelijk voor de montage zoals: aanzet-niveaus van de elementen, bouwlaag-niveaus, referentie- en uitlijnings-punten, enz..

De gegevens voor punten 1 t.e.m. 4 worden verstrekt door de algemene aannemer van de ruwbouw.

- De specifieke montageplannen en voorschriften, de karakteristieken per element zoals lengte, breedte, gewicht, type, codenummer enz. en de lijst met de te gebruiken toebehoren voor bevestiging en/of verbindingen. Ook alle gegevens en voorschriften noodzakelijk tijdens het voorlopig schoren en/of aanbrengen van een voorlopige bevestiging.

Montage der elementen en bevestiging

De algemene aannemer stelt de infrastructuur en de al bestaande constructies ter beschikking van de montageonderneming. Deze constructies moeten in staat zijn de acties en sollicitaties op te nemen, veroorzaakt door de montage van de geprefabriceerde elementen.

Op elk ogenblik moeten voldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden om de stabiliteit van de elementen te verzekeren, zowel tijdens als na de montage. Uitdrukkelijk wordt gewezen op de veiligheidsmaatregelen bij voorlopige bevestiging; m.a.w. verankeringen aangebracht vóór de definitieve bevestiging (bv. opstortzones).

Alle gebruikte hulpmiddelen voor opspieën of bescherming dienen zodanig ontworpen dat ze geen vlekken of andere beschadigingen aan de elementen veroorzaken.

Alle definitieve verbindingen tussen elementen dienen overeenkomstig de plannen en de voorschriften uitgevoerd te worden en nagezien door het werkbestuur (mortelvulling, betonneren na plaatsing der verbindingsstaven, injecteren, opvoegen, lassen, vastschroeven of losvijzen van bouten, enz.).

Deze verbindingen kunnen in onderling akkoord uitgevoerd worden door de algemene aannemer of door de uitvoerder van de montage. In elk geval dienen deze prestaties en hun verantwoordelijkheden op voorhand vastgelegd te worden.

Mechanische en definitieve verbindingen die in de tijd onderhevig zijn aan corrosie, krijgen hiertegen een afdoende bescherming.

Speciale voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van vorstschade na montage

De aannemer neemt alle noodzakelijke maatregelen om ijsvorming in uitsparingen, opgietbuizen en ophefpunten te voorkomen. Water plus vorst (ijsvorming) in deze uitsparingen kan leiden tot ernstige vriesschade aan beton rondom deze sparingen.

Dergelijke beschadigingen zijn groot en onvoorspelbaar in afmetingen; en zijn in het algemeen niet onzichtbaar te herstellen.

De aannemer zal onmiddellijk na de montage alle holten die water kunnen bevatten (bvb. hijsopeningen) vakkundig opgieten met krimpvrije mortel.

Regeling en uitlijning van de elementen

In het algemeen wordt een eerste grof-regeling uitgevoerd tijdens de montage der elementen waardoor een voorlopige uitlijning ontstaat. Achteraf kan een fijnregeling volgen samen met de definitieve verbinding, zoals aangegeven op de plannen. Speciale aandacht dient door de uitvoerder van de montage te worden besteed aan de volgende punten:

Na elke montagefase doet de montageconducteur, samen met de algemene aannemer, een controle van de regeling der elementen. Deze controle geldt als aanvaarding vooraleer verdere uitvoeringswerken aan te vatten. Indien er zich onvoorziene moeilijkheden voordoen, dient de klant tijdig gewaarschuwd te worden, zodat nog een alternatief kan worden uitgewerkt.

Plaatsingstoleranties

Tijdens de plaatsing moet men zoveel mogelijk de fabricagetoleranties opheffen.

Tenzij strengere voorwaarden gesteld worden, gelden de volgende toelaatbare plaatsingsafwijkingen:

- inplanting:	± 5 mm ;

- verticaliteit: 	± 1 mm/m met een maximum van 5 mm per element;

- horizontaliteit:	± 5 mm ;

- voegbreedte:	± 5 mm.

Voegen

De voegen moeten gedimensioneerd en uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de STS 56.1 "Dichtingskitten voor gevels".

Keuring

De geprefabriceerde elementen worden een eerste maal gekeurd als ze op de werf toekomen en een tweede maal na plaatsing.

Elementen die op duidelijke en in ernstige mate niet voldoen aan de voorschriften zoals die beschreven staan in de NBN B 21 - 600 moeten hersteld worden.

Kleine beschadigingen mogen ten allen tijden worden bijgewerkt, volgens de regels van de kunst en met vaste procedures. Zwaardere beschadigingen mogen worden hersteld mits een beoordeling door een bevoegde leidinggevende en of door de projectingenieur en mits een garantie, te geven door de uitvoerder van de herstelling.

Elementen die op duidelijke en in ernstige mate één of meer van onderstaande gebreken vertonen worden indien mogelijk hersteld of indien herstellling onmogelijk is vervangen op kosten van de aannemer.

GEBREKEN IN UITZICHT

Gebreken in het uitzicht zijn ondermeer, in willekeurige volgorde :

opvallende kleurverschillen binnen eenzelfde betonelement of tussen naastliggende betonvlakken (CIB schaal 3 is van toepassing)

zichtbare niet-gewenste hernemingsvoegen of aflijning tussen betonneringsfazen

zichtbare uitbuiging t.o.v. het verticaal of horizontaal vlak; uitstekende randen door het uitwijken van één of meer bekistingspanelen

grind- of zandnesten, grote of talrijke luchtbellen, aflopen van cementpap (CIB schaal 3 is van toepassing)

afbarsting of afscheuring van hoeken of randen, krimpscheuren.

MAATTOLERANTIES

De toleranties op de afmetingen worden gemeten volgens bijlage J van de NBN EN 13369 aangevuld met de voorschriften in bijlage J van de NBN B 21 – 600. De toegelaten toleranties staan beschreven in NBN EN 13369 paragraaf 4.3.1 en mogen maximaal bedragen:

voor breedte en diepte kleiner dan 0,15 cm : + 10 / -5 mm

voor breedte en diepte gelijk aan 0,40 m: +/- 15 mm

voor breedte en diepte groter dan 2,50 m : +/- 30 mm

tussenliggende waarden worden geïnterpoleerd

voor de lengte: L = +/- (10 + L / 1000)  +/- 40 mm

de afwijking, in hol of bol mag maximum 4 mm bedragen.

De toleranties worden gemeten met een gladgeschaafde rechte regel van 2 m.

Herstellingen op de werf van beschadigingen

De herstelde elementen beantwoorden aan dezelfde eisen en specificaties die voor de andere elementen gelden.

Tijdelijke bescherming (tot de oplevering)

De aannemer zorgt voor de bescherming tegen beschadiging en voor de zichtbaar blijvende elementen tegen alle risico's van vervuiling. De gebruikte materialen voor de bescherming mogen geen blijvende negatieve invloed hebben op de elementen.

Reiniging

Elke bevuiling van zichtbaar blijvende elementen moet voorkomen worden. Indien dit toch gebeurt, dient deze onmiddellijk met behulp van zuiver water verwijderd te worden.

Elke bevuiling die op het einde van de montage overblijft, wordt op last van de aannemer weggenomen (door gespecialiseerde arbeiders).

Bij controle voor de voorlopige oplevering worden alle zichtbaar gebleven elementen door de hoofdaannemer gereinigd. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade en bevuiling na plaatsing van de prefabelementen.